窗体顶端

ААРТИКУЛ:41075

窗体底端

Жидкое ОЛОВО 500мл ( пластик ) Средство для химического лужения меди.

Химическое лужение медных изделий выполняют для предотвращения  образования коррозии и ржавчины.

Медные дорожки печатных плат и другие медные детали, покрытые оловом, не подвергаются окислению и готовы к пайке паяльником в домашних условиях. Покрытие производится путём окунания их в раствор жидкого олова. Процесс очень простой и безопасный.

Преимущества этого процесса в том, что залудить паяльником большую плату  или плату со сложной схемой , с очень тонкими дорожками и мизерными расстояниями между ними очень трудно, а иногда невозможно.

Поверхность, обработанная жидким оловом, не плавится под воздействием высоких температур, т.к. температура плавления олова составляет 220 град С., а температура плавления сплавов Вуда и Розе - соответственно: 65 и 95 град. С.

Способ применения:

Раствор использовать при комнатной температуре в п/э посуде. Деталь, предварительно зачистив и обезжирив, погружают в раствор на 15-30 минут, при этом толщина покрытия составит 1 мКм. В 1 литре раствора можно залудить до 50 дм2 поверхности. Возможно многократное использование раствора до полного истощения.

Состав:

- вода деионезированная;

- соль олова;

-восстановитель;

- стабилизатор.

Технические характеристики:

Категория: Химия для электроники.

Тип средства: Жидкое олово.

Тип:Флюс для пайки.

Цвет: Прозрачный.

Температура эксплуатации: 5–35 °C.

Объём: 500мл.

Форма выпуска: Банка - пластик.

Страна - изготовитель: Россия.