Артикул 41409

Канифоль Класс"А" Сосновая Светлая Китай Для пайки.

Сертификация: Европейский сертификат соответствия.

Канифоль сосновую получают из живицы, входящей в состав смол хвойных   деревьев. Канифоль это очищенная смола сосны, аморфное вещество в виде кристалла в основном светло-жёлтого цвета. Растворяется в большинстве химически активных растворителях, но не растворяется в воде. Единственный недостаток канифоли - слабая химическая активность. Природная сосновая канифоль высочайшего качества применяется для самых различных целей. Канифоль для пайки Класса «А» (Китай) - высокой чистоты. Канифоль быстро удаляет элементы окисления с поверхности припоя, это облегчает процесс пайки или сварки и делает шов ровным, гладким, красивым и прочным.

Применение:

- при лужении и пайке монтажных соединений и конструкционных узлов радиоэлектронной аппаратуры, ячеек и блоков, точных приборов, микропроводов, печатных кабелей и других изделий РЭА;

- лужение, пайка (при ручном и механизированном способах) выводов ЭРЭ;

- в том числе интегральных схем (ИС) и полупроводниковых приборов (ПП);

- электромонтажных элементов печатных плат.

Характеристики.

# - Тип средства: канифоль.

# - Тип флюса: нейтральный.

# - Цвет: светло - жёлтый.

# - Вязкость: 100 (Pa · S)

# - Размер частиц: 1-10 (мкм).

# - Температура плавления: 125 °C.

# - Нейтральный PH 7 ± 0,3.

# - 100% Высокого качества.

# - Вес: 10г.

# - Форма выпуска: коробка.

# - Происхождение: Китай